ОКП  11  2200                                                                                                       Группа В22

«СОГЛАСОВАНО»                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

Проректор КазГАСУ                                                        Директор

по НР, д.т.н.                                                                ООО «Промметресурсы»

_________Сулейманов А.М.                                  _________Амирханов Ф.С.

«____»___________2007 г.                                     «____»____________2007 г.

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

ТУ 1122-002-56352604-2007

«Разработаны»

Начальник производства

ООО “Промметресурсы”

_________   Петряев О.Б.

«_____»___________2007 г.

г. Казань 2007 год.

2                         ТУ 1122-002-56352604-2007

Настоящие технические условия распространяются на стальные

холодногнутые листовые профили с трапециевидной  формой гофра ( далее

профилированные листы) высотой 9,15,21 мм, изготовленные на

профелегибочном стане из тонколистового оцинкованного проката без

покрытия или с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием.

Профилированные листы применяются в строительстве и других отраслях

промышленности.

Профилированные листы обозначаются марками. Обозначение марки

профилированного листа состоит из буквенно-цифровых групп и номера ТУ.

Схема условного обозначения марки профилированного листа включает:

- тип изделия;

- высоту профилированного листа;

- ширину и толщину профилированного листа;

- наличие или отсутствие лакокрасочного покрытия;

- номер ТУ.

Пример условного обозначения: - профилированный лист для настила и

стеновых ограждений высотой 9 мм, шириной 1175 мм, толщиной 0,45мм,

без покрытия:

НС-9-1175-0,45 ТУ 1122-002-56352604-2007

3                         ТУ 1122-002-56352604-2007

1. Основные параметры и характеристики

1.1. Профилированные листы изготавливаются из тонколистового

оцинкованного проката (ГОСТ 14918-80).

1.2. Профилированные листы могут быть без покрытия или с покрытием.

При наличии покрытия указывается марка лакокрасочного материала.

1.3. По назначению профилированные листы подразделяются на типы:

Н – для настила покрытий;

НС – для настила и стеновых ограждений;

С – для стеновых ограждений.

1.4. Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины и 1 м2 , справочные

величины момента инерции и сопротивления сечения должны

соответствовать указанным на рис. 1 и в табл. 1.

1.5. Профилированные листы по длине должны изготовляться:

- кратной (250 мм) мерной длины от 3 до 12 м - для настила;

- кратной (300 мм) мерной длины от 2,4 до 12 м - для стеновых ограждений.

1.6. По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовлять

профилированные листы любой мерной длины, а также длиной менее 3 и

более 12 м для настила.

4                   ТУ 1122-002-56352604-2007

Рисунок 1                                           Н,НС,С-9-1175

Н,НС,С-15-1160

5                  ТУ 1122-002-56352604-2007

Н,НС,С-21-1050

Примечание: * Размер для справок

Таблица 1

| Обозначение профилированного листа | Т мм. | Площадь сечения А см2 | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2 кг | Расчетный момент инерции Ix,см4 | Расчетный момент сопротив- ления сечения Wx, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н,НС,С-9-1175-0,40 | 0,4 | 5,00 | 4,01 | 3,21 | 1,088 | 2,176 |
| Н,НС,С-9-1175-0,45 | 0,45 | 5,625 | 4,35 | 3,48 | 1,224 | 2,448 |
| Н,НС,С-9-1175-0,50 | 0,5 | 6,25 | 5,45 | 4,36 | 1,36 | 2,72 |
| Н,НС,С-15-1160-0,40 | 0,4 | 5,00 | 4,01 | 3,21 | 2,14 | 1,92 |
| Н,НС,С-15-1160-0,45 | 0,45 | 5,625 | 4,35 | 3,48 | 2,36 | 2,2 |
| Н,НС,С-15-1160-0,50 | 0,5 | 6,25 | 5,45 | 4,36 | 2,58 | 2,36 |
| Н,НС,С-21-1050-0,40 | 0,4 | 5,00 | 4,01 | 3,21 | 2,88 | 2,66 |
| Н,НС,С-21-1050-0,45 | 0,45 | 5,625 | 4,35 | 3,48 | 3,76 | 3,54 |
| Н,НС,С-21-1050-0,50 | 0,5 | 6,25 | 5,45 | 4,36 | 4,64 | 4,42 |

Примечание:

1. При вычислении массы плотность стали принята равной 7,85 г/см3; масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м2 с двух сторон листа, принята равной 414 г. Масса лакокрасочного покрытия не учитывалась.

2. Масса 1 м длины получена с учетом значения размера ширины заготовки равной 1250 мм.

6                  ТУ 1122-002-56352604-2007

2. Технические требования

Профилированные листы без лакокрасочных покрытий всех типов должны изготовляться из тонколистового холоднокатаного проката, приведенного в таблице 2.                                                                                 Таблица 2

| Наименование материала исходной заготовки для профилирования | Характеристика покрытия и условные обозначения материала | Марка сталей, требования к сортаменту |
| --- | --- | --- |
| 1. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий по ГОСТ 14918-80 | I класс толщины цинкового покрытия, нормальной разнотолщинности НР, групп ХП и ПК, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН с обрезной кромкой О: | 08пс по ГОСТ 9045, 08, 08пс по ГОСТ 1050-88, Ст1, Ст2, Ст3 всех способов раскисления по ГОСТ 380-94. Сортамент по ГОСТ 19904-90 |
| 2 Прокат тонколистовой холоднокатаный с алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-88 | Покрытие АЦ, по массе - класса 170, по виду - с обычной кристаллизацией Кр или дрессированное Др, по назначению - групп 230, 260: АЦ 170-Кр-230 ТУ 14-11-247-88 | 08пс по ГОСТ 9045, 08, 08пс по ГОСТ 1050-88, Ст1, Ст2, Ст3 всех способов раскисления по ГОСТ 380-94. |
| 3. Прокат тонколистовой холоднокатаный алюминированный по ТУ 14-11-236-88 | Покрытие алюминиевое А или алюмокремниевое АК, по массе - класса 150, по назначению - группы 230: А (АК) 150-230 ТУ 14-11-236-88 | -"- |
| 4. Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный по ТУ 14-1-4695-89 | Марка ЭОЦ, 1-й класс покрытия, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН: | 08кп, 08пс, 10кп по ГОСТ 1050-88; 08кп, 08пс по ГОСТ 9045-93. Сортамент - по ГОСТ 19904-90 |
| Примечание - Применение материалов исходной заготовки 1-4 а также с другими покрытиями выбирается потребителем в зависимости от условий эксплуатации конструкций. |  |  |

7                  ТУ 1122-002-56352604-2007

2.1.2. Профилированные листы с лакокрасочными покрытиями должны изготавливаться из проката с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций по ГОСТ   Р 52146-03, иметь пожарное и санитарно-эпидемиологическое заключение.

2.1.3. Материал лакокрасочного покрытия, его толщина, цвет должны соответствовать ГОСТ   Р 52146-03, либо иметь Сертификат соответствия и устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.

Материалы, применяемые для изготовления полимерного покрытия, их обозначения и диапазон толщин приведены в табл.3.

Таблица 3

| Материал покрытия | Обозначение |  | Диапазон толщины Мкм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по ГОСТ 9825-73 | по ИСО 1043-1-2001 |  |
| Грунтовки: Акрилатный грунт Полиэфирный грунт Эпоксидный грунт | - - - | - - - | 5-7 5-7 5-7 |
| Отделочные эмали: Акрилатная эмаль Полиэфирная эмаль Полиуретановая эмаль Поливинилиденфторидная эмаль (ПВФЭ) | АК ПЭ,ПЛ УР ФП | AY SP PUR PVDF | 20-30* 20-30* 20-30* 20-30* |
| ПВХ пластизоль (ПЗ) |  | PVC(P) | 100-200* |
| Защитные эмали: Полиэфирная эмаль Эпоксидная эмаль |  | SP EP | 10-18 10-18 |

Примечание:  * - Общая толщина покрытия вместе с грунтом.

2.1.4. На поверхности цинкового, лакокрасочного покрытий допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие сплошность покрытия.

2.1.5.   Качество цинкового и лакокрасочного покрытий профилированных листов должно удовлетворять требованиям нормативных документов на материал исходной заготовки для профилирования.

2.2. Требования к геометрической точности.

2.2.1. Предельные отклонения размеров профилированного листа не должны превышать следующих значений:

8                  ТУ 1122-002-56352604-2007

- по высоте _+1,0 мм;

- по ширине _+ 8,0 мм;

- по длине _+ 10,0 мм.

2.2.2. Предельные отклонения по толщине профилированных листов должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки нормальной точности прокатки по ГОСТ 19904-90 без учета толщины покрытия. Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине в местах изгиба.

2.2.3. Разность ширины крайних узких полок гофров профилированных листов должна быть не менее 2 мм.

2.2.4. Серповидность профилированных листов не должна превышать 1 мм на 1 м длины при длине профилей до 6 м и 1,5 мм на 1 м длины при длине профилей более 6 м. Общая серповидность не должна превышать произведения допускаемой серповидности на 1 м на длину листа в метрах.

2.2.5. Волнистость на плоских участках профилированных листов не должна превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полок - 3 мм.

2.2.6. Косина резов профилированных листов не должна выводить длину листов за номинальный размер и предельное отклонение по длине.

2.3. Комплектность.

2.3.1.  В комплект поставки должны входить:

- профилированные листы одного типоразмера, материала исходной заготовки, вида лакокрасочного покрытия;

- крепежные изделия (по согласованию потребителя с изготовителем);

- документ на отгружаемую продукцию.

2.4. Маркировка.

2.4.1. Маркировка профилированных листов - по ГОСТ 7566-94.

2.4.2. Маркировку наносят на ярлык, который крепят к пакету.

Маркировка должна содержать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

9                  ТУ 1122-002-56352604-2007

- условное обозначение профилированного листа;

- длину и количество профилированных листов в пакете;

- теоретическую массу пакета;

- номер пакета и партии;

- клеймо технического контроля предприятия-изготовителя.

2.5. Упаковка.

2.5.1. Упаковку производят по чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Упаковка должна обеспечить сохранность профилированных листов и защитного покрытия от механических повреждений, а также от смещения листов в пакете относительно друг друга.

2.5.2. Упаковка профилированных листов, предназначенных для экспорта, должна соответствовать нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, и контракту.

2.5.3. При отгрузке профилей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

3. Правила приемки

3.1. Приемку профилированных листов производят партиями.

Партией считают листы одного типоразмера, изготовленные из заготовок одной партии. Допускается формирование партий из листов, изготовленных из заготовок разных партий одного предприятия-изготовителя.

Масса партии не должна превышать 75 т. Партия должна состоять из пакетов. Масса пакета не должна превышать 10 т.

3.2. Для контроля показателей качества на соответствие требованиям 4.2. и 4.3. отбирают по одному верхнему листу из каждого пакета одной партии профилированных листов.

Допускается для контроля отбирать по одному листу из первого и последнего пакетов одной партии, если установленные показатели качества обеспечиваются технологией производства.

10                  ТУ 1122-002-56352604-2007

3.3. Партию считают принятой, если показатели качества соответствуют требованиям настоящего стандарта.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей качества, по нему проводят повторный контроль на удвоенном количестве профилированных листов, отобранных от той же партии.

Если при повторной проверке окажется хотя бы один лист, не удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта, то всю партию подвергают поштучной приемке.

4. Методы контроля

4.1. 6.1 Марка, свойства, толщина проката, а также качество лакокрасочного покрытия исходной заготовки должны быть удостоверены документом о качестве предприятия-изготовителя заготовки.

4.2. Качество поверхности металлического и лакокрасочного покрытия профилированных листов определяют визуально.

4.3. Размеры профилированных листов контролируют рулеткой по ГОСТ 7502-98, металлической линейкой по ГОСТ 427-75, штангенрейсмасом по ГОСТ 164-90. Ширину и высоту листов измеряют на расстоянии от 40 до 500 мм, длину - по двум сторонам.

4.4. Серповидность по ребру гофра и волнистость профилированных листов проверяют поверочной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 8026-92 и набором щупов по ТУ 2.034-225-87.

Общую серповидность определяют с помощью струны, закрепленной на плоской горизонтальной поверхности, и линейки по ГОСТ 427-75.

4.5. Косину резов профилированных листов измеряют линейкой по ГОСТ 427-75 и угольником по ГОСТ 3749-77, установленным по крайнему гофру профиля.

4.6. За результат измерения размеров по 4.3 - 4.5 принимают среднее значение, полученное при трех замерах в одном сечении или по одной линии, при этом результаты каждого измерения должны находиться в пределах нормируемых допусков.

4.7. Размеры и форму профилированных листов допускается контролировать другими средствами измерения, утвержденными в установленном порядке и обеспечивающими необходимую точность измерения.

11                  ТУ 1122-002-56352604-2007

5. Транспортирование и хранение

5.1. 7.1 Профилированные листы перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2 Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на деревянные или из другого материала подкладки одинаковой толщины не менее 50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пакета не менее чем на 100 мм, расположенные не реже чем через 3 м.Пакеты при транспортировании должны быть закреплены и надежно предохранены от перемещения.

5.3. При транспортировании и хранении пакеты должны быть размещены в один ярус.

Допускается размещение транспортируемых и хранимых пакетов в два и более яруса при условии, что масса 1 м2 всех профилей, расположенных над нижним профилем, не должна превышать 3000 кг/м2.

5.4. Условия транспортирования профилированных листов при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 7, хранения - условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

5.5. Размеры пакетов, перевозимых на железнодорожном подвижном составе с учетом их крепления, не должны превышать установленных габаритов погрузки по ГОСТ 9238-83.

6. Указания по эксплуатации

6.1. Профилированные листы могут использоваться во всех климатических районах с сейсмичностью до шести баллов.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Производитель гарантирует соответствие профилированных листов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий упаковки, транспортировки, хранения и применения.

12                 ТУ 1122-002-56352604-2007

Перечень

нормативно-технической документации,

на которые даны ссылки в технических условиях

1.ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия

2.ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

3.ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

4.ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

5.ГОСТ 7566-81 Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения

6.ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия.

7.ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520(1524) мм.

8.ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

9.ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

10.ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

11.ГОСТ 19904-90 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

12.ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.

13                 ТУ 1122-002-56352604-2007

13.ТУ 14-11-247-88 Прокат тонколистовой холоднокатаный с алюмоцинковым покрытием. Технические условия

14.ГОСТ 9825-73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения.

15 ГОСТ Р 52146-03 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия

16. ИСО 1043-1-2001* Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специфические характеристики.

17. ТУ 2.034-225-87 Щупы. Технические условия.