ОКП  11  2200                                                                                                       Группа В22

«СОГЛАСОВАНО»                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

Проректор КазГАСУ                                                        Директор

по НР, д.т.н.                                                                ООО «Промметресурсы»

_________Сулейманов А.М.                                  _________Амирханов Ф.С.

«____»___________2007 г.                                     «____»____________2007 г.

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ - ТИП МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА МАРКИ ”МОНТЕРЕЙ” ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

ТУ 1122-001-56352604-2007

«Разработаны»

Начальник производства

ООО “Промметресурсы”

_________   Петряев О.Б.

«_____»___________2007 г.

г. Казань 2007 год.

2                       ТУ 1122-001-56352604-2007

Настоящие технические условия распространяются на стальной холодногнутый

листовой профиль тип металлочерепица марки “МОНТЕРЕЙ”, изготавливаемый на

профелегибочном стане из тонколистового оцинкованного проката с защитно-

декоративным лакокрасочным покрытием и предназначенный для устройства кровли

зданий в строительстве. Обозначения профиля : Металлочерепица  “МОНТЕРЕЙ”

Профилированные листы тип металлочерепица марки “МОНТЕРЕЙ”(далее

металлочерепица), обозначаются марками. Обозначение марки металлочерепица

состоит из буквенно-цифровых групп и номера ТУ.

Схема условного обозначения марки профилированного листа включает:

- тип изделия;

- ширину и толщину профилированного листа;

- название лакокрасочного покрытия:

- номер ТУ.

Пример условного обозначения: - профилированный лист для настила тип

металлочерепица марки “МОНТЕРЕЙ” шириной 1180 мм., толщиной 0,5 мм.,

лакокрасочное покрытие по RAL и RR:

НМЧ-1180-0,5-RAL ТУ 1122-001-56352604-2007

3                      ТУ 1122-001-56352604-2007

1. Основные параметры и характеристики

1.1. Профилированные листы металлочерепицы изготавливаются из проката тонколистового рулонного с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием (ГОСТ Р 52146-03).

1.2 Профилированные листы металлочерепицы должны иметь маркировку

лакокрасочного материала.

1.3. По назначению профилированные листы металлочерепицы используют для настила покрытий (Н).

1.4. Форма, размеры, масса должны соответствовать указанным в рисунке 1 и таблице 1.

1.5. Листы металлочерепицы могут изготавливаться по длине от 0,45 м до 12 м по согласованию с потребителем.

1.6. Поперечный шаг металлочерепицы 270….450 мм., также согласуется с потребителем.

Рисунок 1

Примечание: * Размер для справок

4                                 ТУ 1122-001-56352604-2007

Таблица 1

| Обозначение | Габаритная ширина в мм. | Монтажная ширина в мм. | Поперечный шаг в мм. | Толщина листа в мм. | Масса 1 п.м. при шаге 350 мм. в кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлочерепица “МОНТЕРЕЙ” | 1180 | 1100 | 270….450 | 0,4…0,55 | 5,65 |

Примечание:   Масса 1 м длины получена с учетом значения размера ширины заготовки равной 1250 мм. и толщиной 0,5мм.

2. Технические требования

2.1.1. Профилированные листы металлочерепицы  должны изготавливаться

из проката с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных

конструкций по ГОСТ   Р 52146-03.

2.1.2. Материал лакокрасочного покрытия, его толщина, цвет должны соответствовать

ГОСТ   Р 52146-03, либо иметь сертификат соответствия и устанавливаются по

согласованию изготовителя с потребителем.

Материалы, применяемые для изготовления полимерного покрытия, их обозначения и

диапазон толщин приведены в табл.2.

5                                 ТУ 1122-001-56352604-2007

Таблица 2

| Материал покрытия | Обозначение |  | Диапазон толщины Мкм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по ГОСТ 9825-73 | по ИСО 1043-1-2001 |  |
| Грунтовки: Акрилатный грунт Полиэфирный грунт Эпоксидный грунт | - - - | - - - | 5-7 5-7 5-7 |
| Отделочные эмали: Акрилатная эмаль Полиэфирная эмаль Полиуретановая эмаль Поливинилиденфторидная эмаль (ПВФЭ) | АК ПЭ,ПЛ УР ФП | AY SP PUR PVDF | 20-30* 20-30* 20-30* 20-30* |
| ПВХ пластизоль (ПЗ) |  | PVC(P) | 100-200* |
| Защитные эмали: Полиэфирная эмаль Эпоксидная эмаль |  | SP EP | 10-18 10-18 |

Примечание:  * - Общая толщина покрытия вместе с грунтом.

2.1.3. На поверхности  лакокрасочного покрытия допускаются потертости,

риски, следы формообразующих валков, не нарушающие сплошность покрытия.

2.1.4.   Качество  лакокрасочного покрытия профилированных листов металлочерепицы

должно удовлетворять требованиям нормативных документов на материал исходной

заготовки для профилирования.

2.2. Требования к геометрической точности.

2.2.1. Предельные отклонения размеров профилированного листа металлочерепицы не должны превышать следующих значений:

| ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ в мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По длине листа | По ширине листа | По длине шага | По высоте шага | По высоте профиля |
| +5 | +3 | +1,5 | +1,0 | +1,0 |

6                               ТУ 1122-001-56352604-2007

2.2.2. Предельные отклонения по толщине профилированных листов металлочерепицы должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки нормальной точности прокатки по ГОСТ 19904-90 без учета толщины покрытия. Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине в местах изгиба.

2.2.3. Серповидность профилированных листов металлочерепицы не должна превышать 1 мм на 1 м длины при длине профилей до 6 м и 1,5 мм на 1 м длины при длине профилей более 6 м. Общая серповидность не должна превышать произведения допускаемой серповидности на 1 м на длину листа в метрах.

2.2.4. Волнистость на плоских участках профилированных листов металлочерепицы не должна превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полок - 3 мм.

2.2.5. Косина резов профилированных листов металлочерепицы не должна выводить длину листов за номинальный размер и предельное отклонение по длине.

2.3. Комплектность.

2.3.1.  В комплект поставки должны входить:

- профилированные листы металлочерепицы одного типоразмера, материала исходной заготовки, вида лакокрасочного покрытия;

- крепежные изделия (по согласованию потребителя с изготовителем);

- документ на отгружаемую продукцию.

2.4. Маркировка.

2.4.1. Маркировка профилированных листов металлочерепицы - по ГОСТ 7566-94.

2.4.2. Маркировку наносят на ярлык, который крепят к пакету.

Маркировка должна содержать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение профилированного листа металлочерепицы;

- длину и количество профилированных листов металлочерепицы в пакете;

- теоретическую массу пакета;

- номер пакета и партии;

- клеймо технического контроля предприятия-изготовителя.

7                              ТУ 1122-001-56352604-2007

2.5. Упаковка.

2.5.1. Упаковку производят по чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Упаковка должна обеспечить сохранность профилированных листов металлочерепицы и защитного покрытия от механических повреждений, а также от смещения листов в пакете относительно друг друга.

2.5.2. Упаковка профилированных листов металлочерепицы, предназначенных для экспорта, должна соответствовать нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, и контракту.

2.5.3. При отгрузке профилей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

3. Правила приемки

3.1. Приемку профилированных листов металлочерепицы производят партиями.

Партией считают листы одного типоразмера, изготовленные из заготовок одной партии. Допускается формирование партий из листов, изготовленных из заготовок разных партий одного предприятия-изготовителя. Партия должна состоять из пакетов. Масса пакета не должна превышать 5 т.

3.2. Для контроля показателей качества на соответствие требованиям 4.2. и 4.3. отбирают по одному верхнему листу из каждого пакета одной партии профилированных листов металлочерепицы. Допускается для контроля отбирать по одному листу из первого и последнего пакетов одной партии, если установленные показатели качества обеспечиваются технологией производства.

3.3. Партию считают принятой, если показатели качества соответствуют требованиям настоящего стандарта.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей качества, по нему проводят повторный контроль на удвоенном количестве профилированных листов металлочерепицы, отобранных от той же партии.

Если при повторной проверке окажется хотя бы один лист, не удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта, то всю партию подвергают поштучной приемке.

8                              ТУ 1122-001-56352604-2007

4. Методы контроля

4.1.  Марка, свойства, толщина проката, а также качество лакокрасочного покрытия исходной заготовки должны быть удостоверены документом о качестве предприятия-изготовителя заготовки.

4.2. Качество поверхности  лакокрасочного покрытия профилированных листов металлочерепицы определяют визуально.

4.3. Размеры профилированных листов металлочерепицы контролируют рулеткой по ГОСТ 7502-98, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенрейсмасом по ГОСТ 164-90. Ширину и высоту листов измеряют на расстоянии от 40 до 500 мм, длину - по двум сторонам.

4.4. Серповидность по ребру гофра и волнистость профилированных листов металлочерепицы проверяют поверочной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 8026-92 и набором щупов по ТУ 2.034-225-87.

Общую серповидность определяют с помощью струны, закрепленной на плоской горизонтальной поверхности, и линейки по ГОСТ 427-75.

4.5. Косину резов профилированных листов металлочерепицы измеряют линейкой по ГОСТ 427-75 и угольником по ГОСТ 3749-77, установленным по крайнему гофру профиля.

4.6. За результат измерения размеров по 4.3 - 4.5 принимают среднее значение, полученное при трех замерах в одном сечении или по одной линии, при этом результаты каждого измерения должны находиться в пределах нормируемых допусков.

4.7. Размеры и форму профилированных листов металлочерепицы допускается контролировать другими средствами измерения, утвержденными в установленном порядке и обеспечивающими необходимую точность измерения.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Профилированные листы металлочерепицы перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

9                              ТУ 1122-001-56352604-2007

5.2 Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на деревянные

или из другого материала подкладки одинаковой толщины не менее 50 мм, шириной не

менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пакета не менее чем на 100 мм,

расположенные не реже чем через 3 м. Пакеты при транспортировании должны быть

закреплены и надежно предохранены от перемещения.

5.3. При транспортировании и хранении пакеты должны быть размещены в один ярус.

Допускается размещение транспортируемых и хранимых пакетов в два и более яруса при

условии, что масса 1 м2 всех профилей, расположенных над нижним профилем, не

должна превышать 3000 кг/м2.

5.4. Условия транспортирования профилированных листов металлочерепицы при

воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 7, хранения –

условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

5.5. Размеры пакетов, перевозимых на железнодорожном подвижном составе с учетом их

крепления, не должны превышать установленных габаритов погрузки по ГОСТ 9238-83.

6. Указания по эксплуатации

6.1. Профилированные листы металлочерепицы могут использоваться во всех

климатических районах с сейсмичностью до шести баллов.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Производитель гарантирует соответствие профилированных металлочерепицы

листов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий упаковки,

транспортировки, хранения и применения.

10                             ТУ 1122-001-56352604-2007

Перечень

нормативно-технической документации,

на которые даны ссылки в технических условиях

1.ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия

2.ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

3.ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

4.ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

5. ГОСТ 7566-81 Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения

6. ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия.

7. ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520(1524) мм.

8. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

9. ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и

труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

10. ГОСТ Р 52146-03 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия